## Slide 1
Anne Gabriella Dias Santos( DSC)
Orientador: Prof. Dr. Antonio Souza Araujo
Co–orientador: Prof. Dr. Luiz Di Souza
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CATALISADORES DE NIÓBIO SUPORTADOS EM MATERIAIS MESOPOROSOS TIPO SBA-15 PARA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS.
Reunião Annual de Avaliação dos PRH´s N-NE 2012, Natal/RN, 10 e 11 de Outubro

## Slide 2
Sumário
Motivação/Desafios;
Objetivo;
Aplicação na Indústria do Petróleo;
Resultados Obtidos;
Próximas Etapas;
Agradecimentos ;
Referências.

## Slide 3: 1. Motivação/Desafios:
Meio Ambiente
Energias
Limpas
Biobombustíveis
Desafios
Custos no processo de produção
Tipos de Biocombustíveis
Matéria -prima
Processos catalíticos

## Slide 4: 1. Motivação/Desafios:
TIPO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Biodiesel
Definido pela Lei nº 11.097, como um “biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil”.
Bio-óleo, Diesel verde ou Bio- gasolina
São produzido pelo processo de craqueamento térmico ou pirólise de óleos vegetais ou gorduras animais que consiste na transformação, a elevadas temperaturas (300 a 700 ºC), dos constituintes destes em diversos tipos de hidrocarbonetos e compostos oxigenados.

## Slide 5: 1. Motivação/Desafios:
MATÉRIA- PRIMA
Competição;
Problemas estruturais e sustentabilidade;
Estudo de novas oleaginosas
MORINGA OLEÍFERA LAMARK
Figura 1: Fotos da Moringa oleífera Lam

## Slide 6: 1. Motivação/Desafios:
CATALISADORES
Desafio (GARCIA et al 2008; SERIO et al 2006);
Possibilidades:
Características:
Diâmetro de poros: 2 e 30 nm;
Alta área superficial;
Alta estabilidade térmica;
Estrutura de poros altamente ordenada;
Estrutura mesoposrosa unidirecioanl.
LIMITAÇÃO
Como mostra : TIMOFEEVA et al., 2007; BACA et al., 2008;
KUMARAN et al., 2008 devido à ausência de sítios ativos nativos, a SBA- 15 apresenta baixa atividade catalítica

## Slide 7: 1. Motivação/Desafios:
Óxido de Nióbio ( Nb2O5)
Funciona como promotor da fase ativa;
Dependendo do tipo de suporte, possui sítios de Lewis e Bronsted;
Possui alto ponto de fusão ( 2468°C);
Elevada resistência a ácidos.
O Brasil é líder mundial de produção ( 88%);
É usado para:
Indústrias automobilísticas;
Tubos petrolíferos;

## Slide 8: 2. Objetivos
O objetivo geral deste projeto é sintetizar novos materiais a base de nióbio e utilizá-los para produção de biocombustível, a partir de uma nova oleaginosa.

## Slide 9: 3. Aplicação na Industria de Petróleo
Aproveitamento da estrutura existente;
Menor custo na produção de catalisadores;
Nova matéria-prima que pode cultivada por agricultores Nordestinos;
Combustíveis ecologicamente corretos , renováveis e menos poluente
Econômico
Social
Ambiental

## Slide 10: 2. Resultados Obtidos
Obtenção e Caracterização do óleo
Craqueamento térmico
Síntese de Catalisadores

## Slide 11: 2. Resultados Obtidos
Proporção molar 1,000 TEOS: 0,016 P123: 0,46 HCl: 125,0 H2O . X Nb2O5
1,000 TEOS: 0,015 P123: 2,750 HCl: 166,0 H2O
A amostra SBA-15 foi sintetizada pelo método hidrotérmico, proposto por Zhao et al. (1998a) e Serivassu et al 2010.
Figure 4. Curvas de TG/DTG do Si-SBA-15 não calcinada
Figure 5. Curvas de TG/DTG do Nb30SBA-15 não calcinada.
% de nióbio
5, 15, 25, 30 e 35
Razão Si/Nb
5, 15, 25, 35 e 50

## Slide 12: 4. Resultados Obtidos
Figura 8. Difratorama de raios- x em baixo ângulo para as amostras (a) Nb30SBA-15(1.4), (b) Nb30SBA-15(1.6), (c) Nb30SBA-15(2.0) e (d) Nb30SBA-15 (2.2).
Figura 9. Difraograma de raios- x em baixo ângulo para as amostras (a) Nb5SBA-15(2.2), (b) Nb15SBA-15(2.2), (c) Nb25SBA-15 (2.2), (d) Nb35SBA-15 (2.2) e (e) Nb50SBA-15 (2.2).
Figura 6 Difratograma de raios- X em baixo ângulo das amostras (a) SiSBA-15, (b) Nb5SBA-15, (c) Nb15SBA-15, (d) Nb25SBA-15, (e) Nb30SBA-15 e (f) Nb35SBA-15, calcinadas.
Figura 7. Difratograma de raios- X em alto ângulo das amostras , (a) Nb5SBA-15, (b) Nb15SBA-15, (c) Nb25SBA-15, (d) Nb30SBA-15 e (e) Nb35SBA-15 calcinadas.

## Slide 13: 4. Resultados Obtidos
Figura 11. Imagens do MEV e MET para as amostras (A) SiSBA-15, (B) Nb30SBA-15 and (C) Nb50SBA-15 (2.2)

## Slide 14: 4. Resultados Obtidos
Obtenção do óleo
Caracterizações | Óleo de Moringa
Teor de Óleo (%) | 40
Índice de acidez (mg KOH/g) | 0,047
Índice de saponificação (mg KOH/g) | 182,39
Densidade (g/dm3) | 886
Viscosidade (Cst) | 33,24
Tensão superficial (mN/n) | 29,8
Água e sedimentos (%) | 0
Índice de peróxido (maEq/1000g) | 0,002
Índice de Iodo (gI2/100g) | 61,20
Figura 2: Processo de obtenção do óleo de moringa oleifera
Figura 12- Termogramas do óleo de Moringa
Tabela 1. Características físico-químicas do óleo de moringa oleifera Lam.
Ácido oléico

## Slide 15: 4. Resultados Obtidos
Frações | LOTotal | LO1ªF | LO2ªF | Gases | Água | Resíduo
Craqueado com N2 (m= 17,5g) | 68.8 | 49.0 | 19.7 | 8.7 | 1.7 | 20.8
Craqueado sem fluxo (m=101,5 g) | 81.8 | 50.1 | 31.8 | 3.9 | 3.6 | 10.6
Frações | Acidez | Intensidade das bandas (2953 cm-1) (CH) | Intensidade das bandas ( 1701 cm-1) (CO)
F1 Q1 | 15,82 | 1,22 | 0,66
F2 Q1 | 14,48 | 1,14 | 0,53
F1 SS | 16,12 | 1,84 | 1,19
F2 SS | 6,04 | 2,55 | 0,62
Figura 13 . Demonstrativo dos sistemas utilizados
No craqueamento térmico.
Tabela 3. Resultados quantitativos (% em massa) do craqueamento térmico.
Tabela 4. Propriedades dos craqueados
Figura 14.Espectos dos craqueados

## Slide 16: 5.Próximas Etapas
Craqueamento a vácuo;
Craqueamento catalítico;
Testes para biodiesel;

## Slide 17: 6. Agradecimentos
LACAM

## Slide 18: 7. Referência Bibliográfica
BACA, M.; ROCHEFOUCAULD, E.; AMBROISE, E.; KRAFFT, J.; HAJJAR, R.; MAN, P.P.; CARRIER, X.; BLANCHARD, J. Microporous and Mesoporous Materials, v. 110, p. 232, 2008.
BAJPAI, D.; TYAGI, V.K. Journal of Oleo Science, v.55, p.487-502, 2006.
BALARAJU, M; NIKHITHA, P; JAGADEESWARAIAH, K; SRILATHA, K; SAI PRASAD, P.S; LINGAIAH, N.Acetylation of glycerol to synthesize bioadditives over niobic acid supported tungstophosphoric acid catalysts. Fuel Processing Technology, v. 91,p. 249–253,2010.
BECK, J. S., KRESGE, C. T., LEONOWICZ, M. E., VARTULI, J. C., ROTH, W. J. A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates. American Chemical Society, v.114,p. 10834-10843,1992.
BRASIL (2005). Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005a. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm> Acessado em: 09 julho. 2009.
CHENG, Y; LIAO, R. H; LI, J. S; SUN, X. Y; WANG, L. J. Synthesis research of nanosized ZSM-5 zeolites in the absence of organic template. Journal of Materials Processing Technology, v. 12, 2008.
CIESLA, U.; SCHUTH, F. Ordered mesoporous materials. Microporous and Mesoporous Materials, v. 27, p. 131-149, 1999.

## Slide 19: 7. Referência Bibliográfica
DAO, L.; GUOPING, C.; XINGYI, W. Journal of Rare Earth, v. 26, p. 717-721, 2008
DELFORT, B; HILLION ,G; DURAND, I. FR Patent 2866654 (2004).
ENCINAR, J. M.; GONZÁLEZ, J. L.; SÁBIO, E.; RAMIRO, M. J. Ind. Eng. Chem,v. 38,p. 2927,1999.
Galan , M. I; Bonet, J; Sire, R; Reneaume, J.M; Pleşu, A. E. From residual to useful oil: Revalorization of glycerine from the biodiesel synthesis.Energy Fuels, 2009.
GARCIA, C. M.; TEIXEIRA, S.; MARCINIUK, L. L.; SCHUCHARDT, U. Bioresour. Technol , v.99, p. 6608,2008.
GARCIA, E; LACA, M, E; GARRIDO, P. A; PEIADON, J. New class of acetal derived from glycerin as a biodiesel fuel component. Energy Fuel , v.22, p. 4274–4280,2008.
GONÇALVES, V. L.C; PINTO, B. P; SILVA, J. C; MOTA, C. J.A. Acetylation of glycerol catalyzed by different solid acids. Catalysis Today, v. 133, p. 673–677,2008.
GU, C.; CHIA, P. A.; ZHAO, X. S. Applied Surface Science, v. 237, p. 387-392, 2004.
Hattori, H. Applied Catalysis A: General,v 222,p. 247, 2001.
HEYDEN, A; PETERS, B; BELL, A. T; KEIL, F. J. Comprehensive DFT study of nitrous oxide decomposition over Fe-ZSM-5. The Journal of Physical Chemistry B, v. 109,p.1857-1873,2005.
HIYOSHI, N.; YOGO, K.; YASHIMA, T. Microporous and Mesoporous Materials, v. 84, p. 357, 2005.
KALIPÇILAR, H.; ÇULFAZ, A. Template-Free Synthesis of ZSM-5 Type Zeolite Layers on Porous Alumina Disks. Turkish Journal of Chemistry, v.31, p. 233-242, 2007.
KAWASHIMA, A; MATSUBARA, K; HONDA, K. Acceleration of catalytic activity of calcium oxide for biodiesel production. Bioresour. Technol, v.100,p. 696–700,2009.